雙面膠帶規範

(購案編號114T-0605，申購人員：羅聖霖  ext 2308)

- 廠牌：3M－9500PC或同等品 (需符合現場使用)。

- 規範：

  - 寬度6 mm，長度36YDS (碼)，膠帶厚度0.11~0.13MM，物理特性及性能特性：(a). adhesion to steel鋼片附著力 peel Strength 必須符合ASTM D3330或同等級測試數據標準、 (oz/in with N/mm) (b). Relative high temperature eoperating Range高溫度操作範圍(耐高溫能力包括短期、長期)(c). UV Resistance 功能.  (d).Shear Strength，Static Shear Adhesion測試必須符合ASTM D3654 或同等級測試數據標準。

  - 由於本公司雙面膠帶為使用於襯紙接著處，並插入軋延後高溫的鋼捲中(厚板溫度高達1500C以上)，必須要承受極高的壓縮應力及須高溫耐溫性，故正式規範中未註明、粘著力、膠帶強度及可耐溫度未標示者，均直接列為規範不合格。

- 數量 ：200捲

- 規格審查及產品試用程序：

  - 廠商以同等品規範報價者，需附產品正式規格表，須為單層背托襯紙(不可為雙層型式)，規範表上須有耐溫度、剪斷強度、黏著力數據及其抗紫外線功能，及與3M－9500PC規格比較(影本亦可，如有需要本公司得要求正本合對)。

  - 初步試驗：廠商以同等品牌報價，而所報產品規格表審核為合格者，才可作初步試驗，廠商需於報價同時，繳交1捲予本公司免費供現場做耐溫測試，本公司以廠商提供之膠帶貼於130 0 C~160 0 C高溫爐壁，至少需耐12小時以上，膠水不溶解滲出或蒸發，並和本公司目前使用之雙面膠帶大致測試比較其斷裂強度為相當後，才算初步測試合格，反之則直接列為不合格品。

  - 交 貨：訂約後60天內交貨，逾期罰款每日千分之一金額。

- 驗收：
雖然得標廠商所交貨品，已經本公司做1捲初步之試用合格，但如得標廠商所交貨品，在本公司使用過程中，如果發現有強度不足、黏著力不足、黏膠質易滲出，經本公司通知後，廠商需立即調貨更換適用品予本公司。