碳纖維毯申購規範

(購案編號114T-0607，申購人員：林于升 ext 2317)

- 用途：BAL爐區火封閘氣密墊使用

- 規格數量：

  - 尺寸：1750mm長 × 600mm寬 × 10mm厚

  - 尺寸：Ø140mm外徑 ×Ø 60mm內徑 × 10mm厚

  - 如附表規格：

附表：碳纖維毯規格：

| 序號 | 檢驗項目 | 單位 | 檢測值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 體積密度 | g/m3 | 0.1~0.12 |
| 2 | 含碳量 | % | >99% |
| 3 | 導熱係數 | w/m*k | 0.08~0.15 |
| 4 | 抗拉強度 | Mpa | 0.13 |
| 5 | 壓縮10%壓應力 | pa | 6~10 |
| 6 | 灰分 | % | <0.05 |
| 7 | 工作溫度 | 0C | >1200 |

  - 數量：

    - 尺寸1：12PC，單價：     /PC

    - 尺寸2：12PC，單價：     /PC

- 交貨期：訂約後35天內交交貨。

- 逾期罰款：逾期1日罰款千分之一金額。

- 驗 收：

  - 交貨附材質證明。

  - 廠商交貨品質以本公司樣品比對，如有爭議時需送公證單位置檢驗，檢驗費用概由廠商負責，如未能符合標準，以不合格處理。

- 廠商報價注意事項：

廠商報價前須先提供樣品供本廠比對測試，未提供樣品之報價以規範不合格處理。